重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

基桩桩身完整性(低应变法)现场检测委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-009    项目编码：                检测工程编码：                    报告编码：007P210404

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位(建设单位) | （加盖公章） | 检测项目代表数量（批次） |  | 委托日期 |  |
| 施工单位 |  | 单体基桩总根数 |  | 混凝土设计强度 |  |
| 设计单位 |  | 检测数量 |  | 委托单位 (建设单位)签字 |  |
| 见证单位 |  | 建筑结构形式 |  | 见证人签字 |  |
| 勘察单位 |  | 建筑层数 |  | 现场联系人 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 基桩桩身完整性(低应变法)检测: 一、检测依据：《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014； 二、委托单位需提供受检桩资料统计表，带自编号或轴线位置的桩基平面布置图； 三、具体检测桩位由委托单位（建设单位）、监理单位或质量监督单位确定； 四、检测前桩顶应凿去表面浮浆，并用打磨机磨平，磨平点直径不小于150mm。 五、根据桩径大小,桩心对称布置2个~4个安装传感器的检测点：实心桩的激振点应选择在桩中心，检测点宜在距桩中心2/3半径处；空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2处，激振点和检测点与桩中心连线形成夹角宜为90。； 传感器安装点、激振（锤击）点布置示意图： | 成桩类型 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 持力层类型 | 天然: Mpa 饱和: Mpa |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                           收样日期：     年     月    日                            重庆市住房和城乡建设委员会监制

# 受检桩资料统计表

工程名称：                                           结构形式：           层数：

该单体工程总桩数:         今日检测桩数:              成桩类型:           检测日期：

| 序号 | 桩号 | 轴线位置 | 桩径(m) | 混凝土设计强度 | 浇筑日期 | 桩顶标高(m) | 桩底标高(m) | 施工桩长(m) | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:此表应如实填写，凡因提供不实而造成检测信息或判断错误的，概由提供方负责。此表未签字,视为数据无效,禁止修改此表格式。检测时受检桩砼强度不应低于设计强度的70%且不应低于15MPa。龄期不小于7天。

桩顶标高为实际浇筑的混凝土桩顶标高。施工桩长为检测时实际浇筑混凝土长度。

施工桩长保留一位小数。

工程

基桩完整性检测（低应变法）检测方案

一、检测依据

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

二、检测目的

低应变（动测）法检测采用反射波法检测混凝土灌注桩的桩身完整性，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。

三、检测仪器及设备

RSM-PRT（S）基桩低应变检测仪；

四、检测环境条件

1、当采用低应变（动）法检测时，受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%，且不应低于15MPa；

2、桩头的材质、强度应与桩身相同，桩头的截面尺寸不宜与桩身有明显差异；

3、桩顶面应平整、密实，并与桩轴线垂直。

五、检测频率

建筑桩基设计等级为甲级，或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程，检测数量不应少于总桩数的30%，且不应少于20根；其他工程桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。

六、检测过程

根据桩径大小,桩心对称布置2个~4个安装传感器的检测点：实心桩的激振点应选择在桩中心，检测点宜在距桩中心2/3半径处；空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2处，激振点和检测点与桩中心连线形成夹角宜为90。。

该工程采用反射波法（或瞬态时域分析法）,本方法用于检测桩身混凝土的完整性，通过实测桩顶加速度或速度响应时域曲线，籍一维波动理论分析来判定桩身完整性。

七、检测结果及分析判定：

根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014第8条低应变法中表8.4.3桩身完整性进行判定。

八、检测数量

根据委托单位要求，此次检测                    根桩。